Příloha č. 4 k závěrečné zprávě projektu „Zhodnocení stavu důlních prostorů po těžbě štěrkopísku ve Středočeském kraji se zaměřením na způsob jejich zavezení a rekultivace provedené s využitím odpadů, vedlejších energetických produktů (VEP) a certifikovaných stavebních recyklátů“

Výsledky analýz vzorků:

- tuhých zavážecích materiálů

- vzorků vody z monitorovacích vrtů a povrchových vod

- vzorků vody ze studní

Výsledky analýz vzorků tuhých zavážecích materiálů

výkopové zeminy

pořadové

číslo

vzorku			vzorek

-------------------------------------------------------

1. 		Tapas Borek zemina 1

2. 		Tapas Borek zemina 2

3. 		Černuc zemina 1

4. 		Černuc zemina 2

5. 		Jabkenice zemina 1

6. 		Jabkenice zemina 2

7. 		Klíčany zemina 1

8. 		Klíčany zemina 2

9. 		Krusičany zemina 1

10. 		Krusičany zemina 2

11. 		Toušeň zemina 1

12. 		Toušeň zemina 2

13. 		Libčice zemina 1

14. 		Libčice zemina 2

15. 		Nesuchyně zemina

16. 		Skramníky zemina 1

17. 		Skramníky zemina 2

18. 		Tišice zemina 1

19. 		Tišice zemina 2

20. 		Veltrusy zemina 1

21. 		Veltrusy zemina 2

22. 		Všestudy zemina

| Tapas Borek zemina 1 | Tapas Borek zemina 2 |
| --- | --- |
| Černuc zemina 1 | Černuc zemina 2 |
| Jabkenice zemina 1 | Jabkenice zemina 2 |

| Klíčany zemina 1 | Klíčany zemina 2 |
| --- | --- |
| Krusičany zemina 1 | Krusičany zemina 2 |
| Toušeň zemina 1 | Toušeň zemina 2 |

| Libčice zemina 1 | Libčice zemina 2 |
| --- | --- |
| Nesuchyně zemina |  |
| Skramníky zemina 1 | Skramníky zemina 2 |

| Tišice zemina 1 | Tišice zemina 2 |
| --- | --- |
| Veltrusy zemina 1 | Veltrusy zemina 2 |
| Všestudy zemina |  |

| Ukazatel ve výluhu [limit dle 294/2005]*** | Výkopové zeminy |
| --- | --- |
|  | Tapas Borek zemina 1 | Tapas Borek zemina 2 | Černuc zemina 1 | Černuc zemina 2 | Jabkenice zemina 1 |
| DOC (mg/l) [50] | 2,5 | 3,1 | 1,4 (1,53) | 3,3 | 1,96 (3,12) |
| chloridy (mg/l) [80] | <2,0 | <2,0 | 7,1 (5,62) | 12,7 | <2,0 (<1,0) |
| fluoridy (mg/l) [1] | <0,5 | <0,5 | <0,5 (0,344) | <0,5 | <0,5 (0,348) |
| sírany (mg/l) [100] | 5,5 | 12 | 96,0 (70,5) | 55,0 | 10,2 (7,66) |
| As (mg/l) [0,05] | <0,05 | <0,05 | <0,05 (<0,005) | <0,05 | <0,05 (<0,005) |
| Ba (mg/l) [2] | <0,1 | <0,1 | <0,1 (0,0375) | <0,1 | <0,1 (0,0142) |
| Cd (mg/l) [0,004] | <0,004 | <0,004 | <0,004 (<0,0004) | <0,004 | <0,004 (<0,0004) |
| Crcelk. (mg/l) [0,05] | <0,05 | <0,05 | <0,05 (0,001) | <0,05 | <0,05 (<0,001) |
| Cu (mg/l) [0,2] | <0,1 | <0,1 | <0,1 (0,0126) | 0,13 | <0,1 (0,008) |
| Hg (mg/l) [0,001] | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| Ni (mg/l) [0,04] | <0,05 | 0,1 | <0,05 (<0,002) | <0,05 | <0,05 (0,004) |
| Pb (mg/l) [0,05] | <0,05 | <0,05 | <0,05 (0,0066) | <0,05 | <0,05 (<0,005) |
| Sb (mg/l) [0,006] | <0,001 | <0,001 | <0,001 (<0,001) | <0,001 | <0,001 (<0,001) |
| Se (mg/l) [0,01] | <0,01 | <0,01 | <0,01 (<0,01) | <0,01 | <0,01 (<0,01) |
| Zn (mg/l) [0,4] | 0,15 | 0,43 | <0,1 (0,016) | 0,13 | <0,1 (0,0059) |
| Mo (mg/l) [0,05] | <0,05 | <0,05 | <0,05 (<0,002) | <0,05 | <0,05 (<0,002) |
| pH [-----] | 6,5 | 6,9 | 6,9 | 6,6 | 6,9 |
| Ukazatel v sušině |  |  |  |  |  |
| As (mg/kg) [10] | 4,4 | 6,2 | 17,9 (14,0) | 12,0 | 7,2 (5,38) |
| Cd (mg/kg) [1] | <1,0 | <1,0 | <1,0 (<0,4) | <1,0 | <1,0 (<0,4) |
| Cr celk. (mg/kg) [200] | 11,0 | 4,6 | 44,3 (31,7) | 67,0 | 33,3 (19,3) |
| Hg (mg/kg) [0,8] | <0,05 | <0,05 | 0,16 (0,21) | <0,05 | <0,05 (0,041) |
| Ni (mg/kg) [80] | 4,9 | 10,4 | 52,0 (26,3) | 22,6 | 11,3 (16,0) |
| Pb (mg/kg) [100] | 3,4 | 5,1 | 44,8 (30,0) | 4,3 | 9,4 (13,0) |
| V (mg/kg) [180] | 5,0 | <5 | 19,6 (35,3) | 10,7 | 19,8 (25,4) |
| BTEX (mg/kg) [0,4] | <0,4 | <0,4 | <0,4 | <0,4 | <0,4 |
| PAU (mg/kg) [6] | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| EOX (mg/kg) [1] | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| NEL, C10 – C40 (mg/kg) [300] | <20 | <20 | 89 (100) | <20 | <20 (30) |
| PCB (mg/kg) [0,2] | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 |
| Ekotoxicita** |  |  |  |  |  |
| Daph. mg. (imob %) [30] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scenedesmus subspic. (inhibice růstu %) [30] | 12 | 20 | 61 | 35 | 21 |
| Sinapsis alba (inh. %) [30] | -42 | -20 | -11 | 2 | -30 |
| Poec. retic. (mort %) [0] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* 	červeně vyznačeny hodnoty kontrolních analýz (Als Laboratory Group)

** 	záporné hodnoty u ekotoxicity představují stimulaci

*** 	limitní hodnoty pro vodný výluh odpovídají I. výluhové třídě podle přílohy č. 2

| Ukazatel ve výluhu [limit dle 294/2005]*** | Výkopové zeminy |
| --- | --- |
|  | Jabkenice zemina 2 | Klíčany zemina 1 | Klíčany zemina 2 | Krusičany zemina 1 | Krusičany zemina 2 |
| DOC (mg/l) [50] | 1,4 | 7,1 | 1,7 | 5,3 | 0,9 |
| chloridy (mg/l) [80] | 2,9 | 11,0 | 8,7 | 3,6 | 7,7 |
| fluoridy (mg/l) [1] | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 |
| sírany (mg/l) [100] | 17,0 | 7,2 | 9,2 | 10,0 | 5,0 |
| As (mg/l) [0,05] | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| Ba (mg/l) [2] | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| Cd (mg/l) [0,004] | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 |
| Crcelk. (mg/l) [0,05] | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| Cu (mg/l) [0,2] | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| Hg (mg/l) [0,001] | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| Ni (mg/l) [0,04] | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| Pb (mg/l) [0,05] | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| Sb (mg/l) [0,006] | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| Se (mg/l) [0,01] | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| Zn (mg/l) [0,4] | 0,13 | 0,08 | 0,10 | 0,1 | 0,1 |
| Mo (mg/l) [0,05] | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| pH [-----] | 6,3 | 7,1 | 6,5 | 6,6 | 6,2 |
| Ukazatel v sušině |  |  |  |  |  |
| As (mg/kg) [10] | 4,0 | 5,2 | 9,0 | 9,7 | 3,4 |
| Cd (mg/kg) [1] | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Cr celk. (mg/kg) [200] | 43,0 | 3,5 | 14,8 | 44,0 | 7,4 |
| Hg (mg/kg) [0,8] | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| Ni (mg/kg) [80] | 18,3 | 12,0 | 32,0 | 22,3 | 5,3 |
| Pb (mg/kg) [100] | 3,2 | 32,4 | 2,8 | 11,7 | 1,5 |
| V (mg/kg) [180] | 12,0 | 22,9 | 8,9 | 10,3 | 4,3 |
| BTEX (mg/kg) [0,4] | <0,4 | <0,4 | <0,4 | <0,4 | <0,4 |
| PAU (mg/kg) [6] | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| EOX (mg/kg) [1] | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| NEL, C10 – C40 (mg/kg) [300] | <20 | <20 | 25 | <20 | <20 |
| PCB (mg/kg) [0,2] | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 |
| Ekotoxicita** |  |  |  |  |  |
| Daph. mg. (imob %) [30] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scenedesmus subspic. (inhibice růstu %) [30] | 15 | 61 | 33 | 10 | 56 |
| Sinapsis alba (inh. %) [30] | -5 | -18 | 6 | 5 | 13 |
| Poec. retic. (mort %) [0] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* 	červeně vyznačeny hodnoty kontrolních analýz (Als Laboratory Group)

** 	záporné hodnoty u ekotoxicity představují stimulaci

*** 	limitní hodnoty pro vodný výluh odpovídají I. výluhové třídě podle přílohy č. 2,

| Ukazatel ve výluhu [limit dle 294/2005]*** | Výkopové zeminy |
| --- | --- |
|  | Toušeň zemina 1 | Toušeň zemina 2 | Libčice zemina 1 | Libčice zemina 2 | Nesuchyně zemina |
| DOC (mg/l) [50] | 2,06 (4,94) | 0,8 | 4,4 | 9,8 | 1,9 |
| chloridy (mg/l) [80] | <2,0 (<1,0) | 1,6 | 6,1 | 14,4 | 11,9 |
| fluoridy (mg/l) [1] | <0,5 (0,4) | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 |
| sírany (mg/l) [100] | 13,0 (7,28) | 12,1 | 9,3 | 16,0 | 5,2 |
| As (mg/l) [0,05] | <0,05 (<0,005) | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| Ba (mg/l) [2] | <0,1 (0,0415) | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| Cd (mg/l) [0,004] | <0,004 (<0,0004) | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 |
| Crcelk. (mg/l) [0,05] | <0,05 (0,0016) | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| Cu (mg/l) [0,2] | <0,1 (0,0115) | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| Hg (mg/l) [0,001] | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| Ni (mg/l) [0,04] | <0,05 (0,0027) | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| Pb (mg/l) [0,05] | <0,05 (<0,005) | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| Sb (mg/l) [0,006] | <0,001 (<0,001) | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| Se (mg/l) [0,01] | <0,01 (<0,01) | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| Zn (mg/l) [0,4] | <0,1 (0,0122) | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| Mo (mg/l) [0,05] | <0,05 (<0,002) | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| pH [-----] | 6,7 | 6,5 | 6,3 | 6,7 | 7,1 |
| Ukazatel v sušině |  |  |  |  |  |
| As (mg/kg) [10] | 9,2 (13,3) | 1,7 | 1,7 | 19,6 | 3,9 |
| Cd (mg/kg) [1] | <1,0 (<0,4) | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 3,8 |
| Cr celk. (mg/kg) [200] | 34,9 (27) | 11,0 | 4,0 | 32,1 | 12,8 |
| Hg (mg/kg) [0,8] | <0,05 (0,083) | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| Ni (mg/kg) [80] | 18,3 (18,0) | 2,1 | 92 | 2,5 | 23,4 |
| Pb (mg/kg) [100] | 29,4 (22,5) | 11,3 | 5,5 | 35,0 | 42,0 |
| V (mg/kg) [180] | 29,7 (34,5) | 1,5 | 14,9 | 6,0 | 21,9 |
| BTEX (mg/kg) [0,4] | <0,4 | <0,4 | <0,4 | <0,4 | <0,4 |
| PAU (mg/kg) [6] | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| EOX (mg/kg) [1] | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| NEL, C10 – C40 (mg/kg) [300] | 48 (32) | <20 | <20 | <20 | <20 |
| PCB (mg/kg) [0,2] | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 |
| Ekotoxicita** |  |  |  |  |  |
| Daph. mg. (imob %) [30] | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Scenedesmus subspic. (inhibice růstu %) [30] | 40 | 33 | 53 | 20 | 37 |
| Sinapsis alba (inh. %) [30] | -54 | -21 | 15 | -65 | 20 |
| Poec. retic. (mort %) [0] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* 	červeně vyznačeny hodnoty kontrolních analýz (Als Laboratory Group)

** 	záporné hodnoty u ekotoxicity představují stimulaci

*** 	limitní hodnoty pro vodný výluh odpovídají I. výluhové třídě podle přílohy č. 2

| Ukazatel ve výluhu [limit dle 294/2005]*** | Výkopové zeminy |
| --- | --- |
|  | Skramníky zemina 1 | Skramníky zemina 2 | Tišice zemina 1 | Tišice zemina 2 | Veltrusy zemina 1 |
| DOC (mg/l) [50] | 8,7 | 3,5 | 2,9 (3,39) | 2,26 (1,54) | 1,8 (1,61) |
| chloridy (mg/l) [80] | 4,5 | 5,8 | 4,0 (3,45) | 9,2 (7,05) | 11,0 (8,08) |
| fluoridy (mg/l) [1] | <0,5 | <0,5 | 0,51 (0,332) | <0,5 (0,253) | 0,32 (0,298) |
| sírany (mg/l) [100] | 15,0 | 6,8 | 43,0 (69,3) | 53,0 (45,7) | 83,0 (91,7) |
| As (mg/l) [0,05] | <0,05 | <0,05 | <0,05 (<0,005) | <0,05 (<0,005) | <0,05 (<0,005) |
| Ba (mg/l) [2] | <0,1 | <0,1 | <0,1 (0,0118) | <0,1 (0,0127) | <0,1 (0,0237) |
| Cd (mg/l) [0,004] | <0,004 | <0,004 | <0,004 (<0,0004) | <0,004 (<0,0004) | <0,004 (<0,0004) |
| Crcelk. (mg/l) [0,05] | <0,05 | <0,05 | <0,05 (0,0018) | <0,05 (<0,001) | <0,05 (0,0011) |
| Cu (mg/l) [0,2] | <0,1 | <0,1 | <0,1 (0,0095) | <0,1 (0,0039) | <0,1 (0,0076) |
| Hg (mg/l) [0,001] | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| Ni (mg/l) [0,04] | <0,05 | <0,05 | <0,05 (<0,002) | <0,05 (<0,002) | <0,05 (<0,002) |
| Pb (mg/l) [0,05] | <0,05 | <0,05 | <0,05 (<0,005) | <0,05 (<0,005) | <0,05 (<0,005) |
| Sb (mg/l) [0,006] | <0,001 | <0,001 | <0,001 (0,0017) | <0,001 (<0,001) | <0,001 (<0,001) |
| Se (mg/l) [0,01] | <0,01 | <0,01 | <0,01 (<0,01) | <0,01 (<0,01) | <0,01 (<0,01) |
| Zn (mg/l) [0,4] | <0,1 | 0,17 | <0,1 (<0,002) | <0,1 (0,0122) | <0,1 (<0,002) |
| Mo (mg/l) [0,05] | <0,05 | <0,05 | <0,05 (<0,002) | <0,05 (<0,002) | <0,05 (0,0075) |
| pH [-----] | 6,4 | 6,9 | 6,9 | 6,4 | 7,0 |
| Ukazatel v sušině |  |  |  |  |  |
| As (mg/kg) [10] | 13,6 | 11,9 (20,1) | 16,2 (13,22) | 9,9 (9,98) | 15,9 (12,9) |
| Cd (mg/kg) [1] | <1,0 | <1,0 (<0,4) | <1,0 (<0,4) | <1,0 (<0,4) | <1,0 (<0,4) |
| Cr celk. (mg/kg) [200] | 6,1 | 20,8 (22,8) | 24,9 (23,3) | 24,2 (16,4) | 26,0 (22,6) |
| Hg (mg/kg) [0,8] | <0,05 | 0,23 (0,308) | 0,25 (0,178) | 0,06 (0,086) | 0,20 (0,188) |
| Ni (mg/kg) [80] | 5,5 | 21,9 (17,7) | 16,3 (20,0) | 19,0 (14,7) | 19,3 (22,8) |
| Pb (mg/kg) [100] | 3,0 | 34,8 (28,6) | 28,2 (25,8) | 21,2 (16,6) | 36,6 (33,2) |
| V (mg/kg) [180] | 12,4 | 22,6 (31,1) | 22,9 (31,2) | 25,4 (22,9) | 42,2 (30,5) |
| BTEX (mg/kg) [0,4] | <0,4 | <0,4 | <0,4 | <0,4 | <0,4 |
| PAU (mg/kg) [6] | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| EOX (mg/kg) [1] | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| NEL, C10 – C40 (mg/kg) [300] | <20 | <20 | 78 (100) | 80 (84) | 71 (63) |
| PCB (mg/kg) [0,2] | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 |
| Ekotoxicita** |  |  |  |  |  |
| Daph. mg. (imob %) [30] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scenedesmus subspic. (inhibice růstu %) [30] | 5 | 23 | 65 | 67 | Veltrusy zemina 1 |
| Sinapsis alba (inh. %) [30] | -13 | -41 | 14 | 5 | 1,8 (1,61) |
| Poec. retic. (mort %) [0] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,0 (8,08) |

* 	červeně vyznačeny hodnoty kontrolních analýz (Als Laboratory Group)

** 	záporné hodnoty u ekotoxicity představují stimulaci

*** 	limitní hodnoty pro vodný výluh odpovídají I. výluhové třídě podle přílohy č. 2

| Ukazatel ve výluhu [limit dle 294/2005]*** | Výkopové zeminy |
| --- | --- |
|  | Veltrusy zemina 2 | Všestudy zemina |  |  |  |
| DOC (mg/l) [50] | 5,7 | 2,6 |  |  |  |
| chloridy (mg/l) [80] | 9,3 | 9,6 |  |  |  |
| fluoridy (mg/l) [1] | <0,5 | <0,5 |  |  |  |
| sírany (mg/l) [100] | 12,8 | 13,7 |  |  |  |
| As (mg/l) [0,05] | <0,05 | <0,05 |  |  |  |
| Ba (mg/l) [2] | <0,1 | <0,1 |  |  |  |
| Cd (mg/l) [0,004] | <0,004 | <0,004 |  |  |  |
| Crcelk. (mg/l) [0,05] | <0,05 | <0,05 |  |  |  |
| Cu (mg/l) [0,2] | <0,1 | <0,1 |  |  |  |
| Hg (mg/l) [0,001] | <0,001 | <0,001 |  |  |  |
| Ni (mg/l) [0,04] | <0,05 | <0,05 |  |  |  |
| Pb (mg/l) [0,05] | <0,05 | <0,05 |  |  |  |
| Sb (mg/l) [0,006] | <0,001 | <0,001 |  |  |  |
| Se (mg/l) [0,01] | <0,01 | <0,01 |  |  |  |
| Zn (mg/l) [0,4] | 0,12 | <0,1 |  |  |  |
| Mo (mg/l) [0,05] | <0,05 | <0,05 |  |  |  |
| pH [-----] | 7,4 | 6,6 |  |  |  |
| Ukazatel v sušině |  |  |  |  |  |
| As (mg/kg) [10] | 3,8 | 1,1 |  |  |  |
| Cd (mg/kg) [1] | <1,0 | <1,0 |  |  |  |
| Cr celk. (mg/kg) [200] | 56,8 | 19,3 |  |  |  |
| Hg (mg/kg) [0,8] | <0,05 | <0,05 |  |  |  |
| Ni (mg/kg) [80] | 33,7 | 27,9 |  |  |  |
| Pb (mg/kg) [100] | 12,0 | 54,4 |  |  |  |
| V (mg/kg) [180] | 2,9 | 9,5 |  |  |  |
| BTEX (mg/kg) [0,4] | <0,4 | <0,4 |  |  |  |
| PAU (mg/kg) [6] | <5 | <5 |  |  |  |
| EOX (mg/kg) [1] | <1 | <1 |  |  |  |
| NEL, C10 – C40 (mg/kg) [300] | <20 | <20 |  |  |  |
| PCB (mg/kg) [0,2] | <0,2 | <0,2 |  |  |  |
| Ekotoxicita** |  |  |  |  |  |
| Daph. mg. (imob %) [30] | 0 | 0 |  |  |  |
| Scenedesmus subspic. (inhibice růstu %) [30] | 46 | 46 |  |  |  |
| Sinapsis alba (inh. %) [30] | -31 | 13 |  |  |  |
| Poec. retic. (mort %) [0] | 0 | 0 |  |  |  |

* 	červeně vyznačeny hodnoty kontrolních analýz (Als Laboratory Group)

** 	záporné hodnoty u ekotoxicity představují stimulaci

*** 	limitní hodnoty pro vodný výluh odpovídají I. výluhové třídě podle přílohy č. 2

Výsledky analýz vzorků tuhých zavážecích materiálů

stavební odpady

pořadové

číslo

vzorku			vzorek

-------------------------------------------------------

23.	 	Tapas Borek stavebni 1

24.		Tapas Borek stavebni 2

25.		Černuc beton

26. 		Jabkenice stavební

27.		Klíčany stavební 1

28.		Klíčany stavební 2

29.		Krusičany stavební

30.		Krusičany písek slévárenský

31.		Lázně Toušeň stavební 1

32.		Lázně Toušeň stavební 2

33.		Libčice stavební

34.		Poříčany stavební 1

35.		Poříčany stavební 2

36.		Skramníky stavební 1

37.		Skramníky stavební 2

38.		Sojovice písek

39.		Všestudy stavební

| Tapas Borek stavebni 1 | Tapas Borek stavebni 2 |
| --- | --- |
| Černuc beton | Jabkenice stavební |
| Klíčany stavební 1 | Klíčany stavební 2 |

| Krusičany stavební | Krusičany písek slévárenský |
| --- | --- |
| Lázně Toušeň stavební 1 | Lázně Toušeň stavební 2 |
| Libčice stavební |  |

| Poříčany stavební 1 | Poříčany stavební 2 |
| --- | --- |
| Skramníky stavební 1 | Skramníky stavební 2 |
| Sojovice písek | Všestudy stavební |

| Ukazatel ve výluhu [limit dle 294/2005]*** | stavební odpady |
| --- | --- |
|  | Tapas Borek stavebni 1 | Tapas Borek stavebni 2 | Černuc beton | Jabkenice stavební | Klíčany stavební 1 |
| DOC (mg/l) [50] | 7,6 (5,94) | 11,4 (9,02) | 3,4 (3,90) | 4,5 | 6,1 |
| chloridy (mg/l) [80] | 9,1 (6,14) | 9,9 (13,0) | 1,1 (1,77) | 21,3 | 51,1 |
| fluoridy (mg/l) [1] | <0,5 (<0,2) | <0,5 (0,298) | <0,5 (<0,2) | <0,5 | 1,1 |
| sírany (mg/l) [100] | 49 (61,7) | 315 (345) | 16,2 (11,3) | 57,9 | 150 |
| As (mg/l) [0,05] | <0,05 (<0,005) | <0,05 (<0,005) | <0,05 (<0,005) | <0,05 | <0,05 |
| Ba (mg/l) [2] | <0,1 (0,0542) | <0,1 (0,0542) | 0,35 (0,447) | 0,65 | 1,85 |
| Cd (mg/l) [0,004] | <0,004 (<0,0004) | <0,004 (<0,0004) | <0,004 (<0,0004) | <0,004 | <0,004 |
| Crcelk. (mg/l) [0,05] | <0,05 (0,016) | <0,05 (0,057) | <0,05 (0,006) | <0,05 | <0,05 |
| Cu (mg/l) [0,2] | <0,1 (0,007) | 0,12 (0,017) | <0,1 (0,0032) | 0,17 | 0,12 |
| Hg (mg/l) [0,001] | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| Ni (mg/l) [0,04] | <0,05 (<0,002) | <0,05 (0,0047) | <0,05 (<0,002) | <0,05 | <0,05 |
| Pb (mg/l) [0,05] | <0,05 (<0,005) | <0,05 (<0,005) | <0,05 (<0,005) | 0,08 | 0,08 |
| Sb (mg/l) [0,006] | <0,001 (<0,001) | <0,001 (<0,001) | <0,001 (<0,001) | <0,001 | <0,001 |
| Se (mg/l) [0,01] | <0,01 (<0,01) | <0,01 (<0,01) | <0,01 (<0,01) | <0,01 | <0,01 |
| Zn (mg/l) [0,4] | <0,1 (<0,002) | <0,1 (0,0028) | <0,1 (<0,002) | 0,15 | 0,12 |
| Mo (mg/l) [0,05] | <0,05 (<0,002) | <0,05 (<0,002) | <0,05 (<0,002) | <0,05 | <0,05 |
| pH [-----] | 9,3 | 9,6 | 10,8 | 9,0 | 8,8 |
| Ukazatel v sušině |  |  |  |  |  |
| As (mg/kg) [10] | 14,4 (16,0) | 9,1 (13,0) | 12,5 (15,2) | 1,7 | 8,0 |
| Cd (mg/kg) [1] | <1,0 (<0,4) | <1,0 (<0,4) | <1,0 (0,51) | <1,0 | 2,0 |
| Cr celk. (mg/kg) [200] | 10,5 (16,4) | 16,5 (18,9) | 64,0 (46,1) | 93,0 | 129 |
| Hg (mg/kg) [0,8] | 0,78 (0,988) | 0,08 (0,142) | <0,05 (0,13) | <0,05 | <0,05 |
| Ni (mg/kg) [80] | 14,2 (9,0) | 14,9 (13,2) | 12,0 (15,5) | 38,8 | 79,0 |
| Pb (mg/kg) [100] | 25,5 (28,5) | 42,0 (31,4) | 25,0 (30,0) | 74,0 | 104 |
| V (mg/kg) [180] | 26,9 (21,8) | 25,1 (27,9) | 39,5 (54,7) | 7,4 | 2,5 |
| BTEX (mg/kg) [0,4] | <0,4 | <0,4 | <0,4 | <0,4 | <0,4 |
| PAU (mg/kg) [6] | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| EOX (mg/kg) [1] | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| NEL, C10 – C40 (mg/kg) [300] | 99 (143) | 99 (178) | 49 (71) | 45 | 110 |
| PCB (mg/kg) [0,2] | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 |
| Ekotoxicita** |  |  |  |  |  |
| Daph. mg. (imob %) [30] | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Scenedesmus subspic. (inhibice růstu %) [30] | 46 | 32 | 50 | 10 | 25 |
| Sinapsis alba (inh. %) [30] | 5 | 33 | -42 | -40 | -14 |
| Poec. retic. (mort %) [0] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |

* 	červeně vyznačeny hodnoty kontrolních analýz (Als Laboratory Group)

** 	záporné hodnoty u ekotoxicity představují stimulaci

*** 	limitní hodnoty pro vodný výluh odpovídají I. výluhové třídě podle přílohy č. 2

| Ukazatel ve výluhu [limit dle 294/2005]*** | stavební odpady |
| --- | --- |
|  | Klíčany stavební 2 | Krusičany stavební | Krusičany písek slév. | Toušeň stavební 1 | Toušeň stavební 2 |
| DOC (mg/l) [50] | 2,9 | 7,5 | 1,3 | 2,6 | 1,1 |
| chloridy (mg/l) [80] | 68,0 | 45,6 | 8,3 | 9,0 | 4,5 |
| fluoridy (mg/l) [1] | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 |
| sírany (mg/l) [100] | 280 | 190 | 5,5 | 29 | 11 |
| As (mg/l) [0,05] | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| Ba (mg/l) [2] | 0,80 | 0,20 | <0,1 | 0,73 | <0,1 |
| Cd (mg/l) [0,004] | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 |
| Crcelk. (mg/l) [0,05] | <0,05 | <0,05 | 0,07 | <0,05 | <0,05 |
| Cu (mg/l) [0,2] | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| Hg (mg/l) [0,001] | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| Ni (mg/l) [0,04] | <0,05 | 0,07 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| Pb (mg/l) [0,05] | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| Sb (mg/l) [0,006] | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| Se (mg/l) [0,01] | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| Zn (mg/l) [0,4] | 0,16 | 0,1 | 0,19 | <0,1 | <0,1 |
| Mo (mg/l) [0,05] | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| pH [-----] | 10,1 | 10,9 | 6,3 | 8,7 | 8,5 |
| Ukazatel v sušině |  |  |  |  |  |
| As (mg/kg) [10] | 11,9 | 13,3 | 2,7 (1,61) | 6,9 | 13,4 |
| Cd (mg/kg) [1] | 2,6 | 3,5 | <1,0 (<0,4) | 1,6 | 2,9 |
| Cr celk. (mg/kg) [200] | 32,0 | 130 | 240 (301) | 32,0 | 139 |
| Hg (mg/kg) [0,8] | <0,05 | <0,05 | <0,05 (0,043) | <0,05 | <0,05 |
| Ni (mg/kg) [80] | 21 | 60 | 22,1 (25,6) | 10,3 | 65,0 |
| Pb (mg/kg) [100] | 32,9 | 23,9 | 1,7 (3,3) | 2,3 | 31,5 |
| V (mg/kg) [180] | 21,0 | 17,0 | 10,9 (13,1) | 16,0 | 8,0 |
| BTEX (mg/kg) [0,4] | <0,4 | <0,4 | <0,4 | <0,4 | <0,4 |
| PAU (mg/kg) [6] | <5 | <5 | <5 (<0,16) | <5 | <5 |
| EOX (mg/kg) [1] | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| NEL, C10 – C40 (mg/kg) [300] | 55 | 210 | <20 | <20 | <20 |
| PCB (mg/kg) [0,2] | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 |
| Ekotoxicita** |  |  |  |  |  |
| Daph. mg. (imob %) [30] | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 |
| Scenedesmus subspic. (inhibice růstu %) [30] | 34 | 45 | 67 | 10 | 6 |
| Sinapsis alba (inh. %) [30] | -23 | 32 | -29 | 32 | 16 |
| Poec. retic. (mort %) [0] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |

* 	červeně vyznačeny hodnoty kontrolních analýz (Als Laboratory Group)

** 	záporné hodnoty u ekotoxicity představují stimulaci

*** 	limitní hodnoty pro vodný výluh odpovídají I. výluhové třídě podle přílohy č. 2

| Ukazatel ve výluhu [limit dle 294/2005]*** | stavební odpady |
| --- | --- |
|  | Libčice stavební | Poříčany stavební 1 | Poříčany stavební 2 | Skramníky stavební 1 | Skramníky stavební 2 |
| DOC (mg/l) [50] | 12,9 | 8,8 | 11,0 | 11,0 | 13,2 |
| chloridy (mg/l) [80] | 41,5 | 16,0 | 43,2 | 23,2 | 32,0 |
| fluoridy (mg/l) [1] | 1,2 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,67 |
| sírany (mg/l) [100] | 176 | 55,9 | 13,1 | 13,9 | 230 |
| As (mg/l) [0,05] | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| Ba (mg/l) [2] | 0,34 | 0,88 | 0,12 | 0,11 | 1,0 |
| Cd (mg/l) [0,004] | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 |
| Crcelk. (mg/l) [0,05] | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| Cu (mg/l) [0,2] | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| Hg (mg/l) [0,001] | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| Ni (mg/l) [0,04] | 0,09 | 0,08 | 0,06 | <0,05 | 0,43 |
| Pb (mg/l) [0,05] | 0,09 | <0,05 | 0,09 | 0,08 | 0,11 |
| Sb (mg/l) [0,006] | <0,001 | <0,001 | <0,001 | 0,008 | <0,001 |
| Se (mg/l) [0,01] | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| Zn (mg/l) [0,4] | 0,16 | 0,12 | 0,22 | <0,1 | <0,1 |
| Mo (mg/l) [0,05] | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| pH [-----] | 8,9 | 8,6 | 8,6 | 9,0 | 10,9 |
| Ukazatel v sušině |  |  |  |  |  |
| As (mg/kg) [10] | 13,0 | 10,8 (8,52) | 5,2 | 7,7 (9,69) | 3,0 |
| Cd (mg/kg) [1] | 1,9 | <1,0 (<0,4) | 1,2 | <1,0 (<0,4) | 3,7 |
| Cr celk. (mg/kg) [200] | 198 | 8,6 (13,9) | 78 | 30,8 (21,4) | 107 |
| Hg (mg/kg) [0,8] | <0,05 | <0,05 (0,122) | <0,05 | 0,21 (0,116) | 0,25 |
| Ni (mg/kg) [80] | 34 | 21,9 (10,0) | 31,5 | 9,6 (16,0) | 135 |
| Pb (mg/kg) [100] | 128 | 19,7 (23,6) | 31,0 | 21,9 (26,1) | 19,0 |
| V (mg/kg) [180] | 26,8 | 23,8 (19,4) | 14,9 | 34,9 (27,1) | 20,6 |
| BTEX (mg/kg) [0,4] | <0,4 | <0,4 | <0,4 | <0,4 | <0,4 |
| PAU (mg/kg) [6] | <5 | 13,5 (16,7) | <5 | 6,3 | <5 |
| EOX (mg/kg) [1] | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| NEL, C10 – C40 (mg/kg) [300] | 97 | <20 | <20 | <20 | 65 |
| PCB (mg/kg) [0,2] | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 |
| Ekotoxicita** |  |  |  |  |  |
| Daph. mg. (imob %) [30] | 10 | 0 | 10 | 0 | 30 |
| Scenedesmus subspic. (inhibice růstu %) [30] | 48 | 44 | 34 | 65 | 34 |
| Sinapsis alba (inh. %) [30] | 22 | 12 | 18 | -54 | 5 |
| Poec. retic. (mort %) [0] | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |

* 	červeně vyznačeny hodnoty kontrolních analýz (Als Laboratory Group)

** 	záporné hodnoty u ekotoxicity představují stimulaci

*** 	limitní hodnoty pro vodný výluh odpovídají I. výluhové třídě podle přílohy č. 2

| Ukazatel ve výluhu [limit dle 294/2005]*** | stavební odpady |
| --- | --- |
|  | Sojovice písek | Všestudy stavební |  |  |  |
| DOC (mg/l) [50] | 2,8 | 5,9 |  |  |  |
| chloridy (mg/l) [80] | 5,8 | 30,0 |  |  |  |
| fluoridy (mg/l) [1] | <0,5 | <0,5 |  |  |  |
| sírany (mg/l) [100] | 10,5 | 128 |  |  |  |
| As (mg/l) [0,05] | <0,05 | <0,05 |  |  |  |
| Ba (mg/l) [2] | <0,1 | 0,77 |  |  |  |
| Cd (mg/l) [0,004] | <0,004 | <0,004 |  |  |  |
| Crcelk. (mg/l) [0,05] | <0,05 | <0,05 |  |  |  |
| Cu (mg/l) [0,2] | <0,1 | <0,1 |  |  |  |
| Hg (mg/l) [0,001] | <0,001 | <0,001 |  |  |  |
| Ni (mg/l) [0,04] | <0,05 | <0,05 |  |  |  |
| Pb (mg/l) [0,05] | <0,05 | <0,05 |  |  |  |
| Sb (mg/l) [0,006] | <0,001 | <0,001 |  |  |  |
| Se (mg/l) [0,01] | <0,01 | <0,01 |  |  |  |
| Zn (mg/l) [0,4] | <0,1 | 0,22 |  |  |  |
| Mo (mg/l) [0,05] | <0,05 | <0,05 |  |  |  |
| pH [-----] | 6,4 | 10,7 |  |  |  |
| Ukazatel v sušině |  |  |  |  |  |
| As (mg/kg) [10] | 3,13 (2,27) | 6,0 |  |  |  |
| Cd (mg/kg) [1] | <1,0 (<0,4) | 1,1 |  |  |  |
| Cr celk. (mg/kg) [200] | 6,0 (3,84) | 52,0 |  |  |  |
| Hg (mg/kg) [0,8] | 0,029 (0,046) | <0,05 |  |  |  |
| Ni (mg/kg) [80] | 5,9 (5,0) | 17 |  |  |  |
| Pb (mg/kg) [100] | 4,4 (3,6) | 29,3 |  |  |  |
| V (mg/kg) [180] | 7,0 (5,1) | 6,4 |  |  |  |
| BTEX (mg/kg) [0,4] | <0,4 | <0,4 |  |  |  |
| PAU (mg/kg) [6] | <5 | <5 |  |  |  |
| EOX (mg/kg) [1] | <1 | <1 |  |  |  |
| NEL, C10 – C40 (mg/kg) [300] | <20 | 120 |  |  |  |
| PCB (mg/kg) [0,2] | <0,2 | <0,2 |  |  |  |
| Ekotoxicita** |  |  |  |  |  |
| Daph. mg. (imob %) [30] | 0 | 10 |  |  |  |
| Scenedesmus subspic. (inhibice růstu %) [30] | 17 | 81 |  |  |  |
| Sinapsis alba (inh. %) [30] | -55 | -6 |  |  |  |
| Poec. retic. (mort %) [0] | 0 | 0 |  |  |  |

* 	červeně vyznačeny hodnoty kontrolních analýz (Als Laboratory Group)

** 	záporné hodnoty u ekotoxicity představují stimulaci

*** 	limitní hodnoty pro vodný výluh odpovídají I. výluhové třídě podle přílohy č. 2

Výsledky analýz vzorků tuhých zavážecích materiálů

vedlejší energetické produkty

pořadové

číslo

vzorku			vzorek

-------------------------------------------------------

40.	 	Tapas Borek popílek 1

41.		Tapas Borek popílek 2

42.		Černuc popílek

43.		Zdětín popílek 1

44.		Zdětín popílek 2

| Tapas Borek popílek 1 | Tapas Borek popílek 2 |
| --- | --- |
| Černuc popílek |  |
| Zdětín popílek 1 | Zdětín popílek 2 |

| Ukazatel ve výluhu [limit dle 294/2005]*** | vedlejší energetické produkty |
| --- | --- |
|  | Tapas Borek popílek 1 | Tapas Borek popílek 2 | Černuc popílek | Zdětín popílek 1 | Zdětín popílek 2 |
| DOC (mg/l) [50] | 2,3 (1,15) | 0,95 (0,65) | 1,05 (0,68) | 12,5 | 5,9 |
| chloridy (mg/l) [80] | 21,7 (34,4) | 36,7 (43,6) | 3,1 (2,32) | 45,2 | 25,6 |
| fluoridy (mg/l) [1] | <0,5 (<0,2) | <0,5 (<0,2) | <0,5 (0,256) | 1,3 | 1,2 |
| sírany (mg/l) [100] | 13 (6,76) | 12,9 (9,31) | 12,9 (75,4) | 20,9 | 31,0 |
| As (mg/l) [0,05] | <0,05 (<0,005) | <0,05 (<0,005) | <0,05 (<0,005) | 0,08 | 0,09 |
| Ba (mg/l) [2] | <0,1 (0,0529) | <0,1 (0,058) | <0,1 (0,0165) | <0,1 | <0,1 |
| Cd (mg/l) [0,004] | <0,004 (<0,0004) | <0,004 (<0,0004) | <0,004 (<0,0004) | <0,004 | <0,004 |
| Crcelk. (mg/l) [0,05] | <0,05 (0,001) | <0,05 (0,001) | 0,08 (0,0688) | 0,09 | 0,03 |
| Cu (mg/l) [0,2] | <0,1 (<0,002) | <0,1 (0,0024) | <0,1 (0,0028) | 0,13 | 0,11 |
| Hg (mg/l) [0,001] | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| Ni (mg/l) [0,04] | <0,05 (<0,002) | <0,05 (<0,002) | <0,05 (<0,002) | <0,05 | <0,05 |
| Pb (mg/l) [0,05] | <0,05 (<0,005) | <0,05 (<0,005) | <0,05 (<0,005) | <0,05 | <0,05 |
| Sb (mg/l) [0,006] | <0,001 (<0,001) | <0,001 (<0,001) | <0,001 (0,0013) | <0,001 | <0,001 |
| Se (mg/l) [0,01] | <0,01 (<0,01) | <0,01 (<0,01) | <0,01 (<0,01) | <0,01 | <0,01 |
| Zn (mg/l) [0,4] | <0,1 (<0,002) | <0,1 (<0,002) | <0,1 (<0,002) | 0,17 | 0,21 |
| Mo (mg/l) [0,05] | <0,05 (<0,002) | <0,05 (<0,002) | <0,05 (<0,002) | <0,05 | <0,05 |
| pH [-----] | 7,7 | 7,9 | 7,4 | 7,8 | 7,6 |
| Ukazatel v sušině |  |  |  |  |  |
| As (mg/kg) [10] | 1,9 (2,63) | 2,2 (3,15) | 10,2 (11,7) | 62,0 (53,7) | 62,0 (59,5) |
| Cd (mg/kg) [1] | <1,0 (<0,4) | <1,0 (<0,4) | <1,0 (<0,4) | <1,0 (0,46) | <1,0 (<0,40) |
| Cr celk. (mg/kg) [200] | 9,5 (13,4) | 23,0 (15,4) | 89,0 (62,9) | 152 (114) | 122 (96,2) |
| Hg (mg/kg) [0,8] | 0,05 (0,032) | <0,05 (0,034) | <0,05 (0,424) | 0,629 (0,825) | 0,824 (1,18) |
| Ni (mg/kg) [80] | 17,2 (13,7) | 19,2 (14,6) | 72 (48,4) | 139 (106) | 121 (98,3) |
| Pb (mg/kg) [100] | 3,5 (3,9) | 4,6 (5,2) | 22,0 (15,4) | 24,4 (24,8) | 41,3 (33) |
| V (mg/kg) [180] | 35,3 (28,4) | 39,3 (30,6) | 99 (151) | 270 (318) | 256 (245) |
| BTEX (mg/kg) [0,4] | <0,4 | <0,4 | <0,4 | <0,4 | <0,4 |
| PAU (mg/kg) [6] | <5 | <5 | <5 | <5 (<0,24) | <5 (<0,24) |
| EOX (mg/kg) [1] | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| NEL, C10 – C40 (mg/kg) [300] | <20 (<20) | <20 (<20) | <20 (<20) | <20 | <20 |
| PCB (mg/kg) [0,2] | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 |
| Ekotoxicita** |  |  |  |  |  |
| Daph. mg. (imob %) [30] | 0 | 10 | 100 | 0 | 20 |
| Scenedesmus subspic. (inhibice růstu %) [30] | 79 | 70 | 64 | 77 | 76 |
| Sinapsis alba (inh. %) [30] | -12 | -69 | -11 | 31 | 18 |
| Poec. retic. (mort %) [0] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |

* 	červeně vyznačeny hodnoty kontrolních analýz (Als Laboratory Group)

** 	záporné hodnoty u ekotoxicity představují stimulaci

*** 	limitní hodnoty pro vodný výluh odpovídají I. výluhové třídě podle přílohy č. 2

Výsledky analýz vzorků vody z monitorovacích vrtů a povrchových vod

| Lokalita/odběr | Ukazatel |
| --- | --- |
|  | pH | vodivost (mS/cm) | Na (mg/l) | chloridy (mg/l) | As (mg/l) | DOC (mg/l) |
| Všestudy_HV-231/1_02.08.09 | 6,76 | 0,94 | 33 | 17,3 | <0,05 | 2,4 |
| Všestudy_nedokum._02. 08. 09 | 6,39 | 1,15 | 19 | 13,8 | 0,09 | 0,6 |
| Čečelice_nedokum._03. 08. 09 | 7,51 | 0,89 | 43 | 9,7 | <0,05 | 3,1 |
| Poděbrady_VIS-I/1_04. 08. 09 | 6,93 | 1,02 | 22 | 15,7 | 0,08 | 6,1 |
| Toušeň_1_04. 08. 09 | 7,04 | 1,31 | 49 | 8,5 | <0,05 | 3,3 |
| Toušeň_2_04. 08. 09 | 7,19 | 1,48 | 36 | 10,8 | <0,05 | 2,1 |
| Toušeň_3_04. 08. 09 | 7,51 | 1,29 | 72 | 13,7 | <0,05 | 7,5 |
| Toušeň_1_04. 08. 09 | 6,73 | 1,14 | 29 | 16,2 | <0,05 | 0,5 |
| Toušeň_2_24. 08. 09 | 7,31 | 1,32 | 41 | 9,6 | <0,05 | 4,4 |
| Toušeň_3_24. 08. 09 | 6,88 | 1,20 | 40 | 10,7 | <0,05 | 2,9 |

Výsledky analýz vzorků vody ze studní

| Studna | Ukazatel |
| --- | --- |
|  | pH | vodivost (mS/cm) | Na (mg/l) | K (mg/l) | Ca (mg/l) | Mg (mg/l) |
| Hostín u Vojkovic 113 | 6,3 | 1,18 | 49 | 15 | 112 | 36 |
| Hostín u Vojkovic - Hřbitov | 6,5 | 1,01 | 32 | 12 | 101 | 29 |
| Hostín u Vojkovic, č.p. 94 | 6,8 | 1,00 | 38 | 30 | 95 | 23 |
| Hostín u Vojkovic, č.p. 58 | 7,0 | 1,04 | 38 | 17 | 107 | 30 |
| Vojkovice, č.p. 47 | 7,0 | 1,06 | 54 | 15 | 112 | 25 |
| Vojkovice, č.p. 147 | 7,2 | 1,25 | 30 | 6,9 | 137 | 38 |
| Vojkovice, č.p. 87 | 7,0 | 1,04 | 30 | 6,9 | 125 | 34 |
| Bukol 50 | 6,5 | 0,98 | 45 | 100 | 8,8 | 2,2 |
| Bukol 27 | 6,3 | 0,82 | 25 | 80 | 5,8 | 2,3 |
| Bukol 54 | 7,0 | 1,40 | 46 | 80 | 125 | 46 |
| Bukol 59 | 7,1 | 1,55 | 73 | 26 | 135 | 48 |
| Dřínov 46 | 7,4 | 1,69 | 22 | 48 | 106 | 50 |
| Dřínov 127 | 6,6 | 3,05 | 22 | 8,5 | 198 | 53 |
| Dřínov 58 | 7,5 | 1,20 | 178 | 555 | 11 | 8,1 |
| Dřínov 96 | 7,3 | 2,12 | 50 | 359 | 13 | 6,1 |
| Dřínov 55 | 7,2 | 2,31 | 95 | 258 | 11 | 7,1 |
| Libčice nad Vltavou, Hašlerova 188 | 8,1 | 1,19 | 34 | 7,8 | 140 | 45 |
| Libčice nad Vltavou, U Hasičárny | 7,6 | 1,17 | 37 | 4,5 | 116 | 41 |
| Libčice nad Vltavou, Kralupská 5 | 7,3 | 1,12 | 37 | 5,7 | 116 | 41 |
| Libčice nad Vltavou, Hašlerova 10 | 7,3 | 1,60 | 38 | 1,7 | 210 | 50 |
| Libčice nad Vltavou, Chýňovská 147 | 6,2 | 1,00 | 33 | 19 | 101 | 37 |
| Libčice nad Vltavou, Kralupská 101 | 7,2 | 1,06 | 35 | 9,1 | 117 | 40 |
| Tursko 33 | 6,3 | 2,38 | 68 | 237 | 18 | 7,4 |
| Tursko 103 | 7,8 | 1,28 | 20 | 1,6 | 137 | 53 |
| Tursko 58 | 6,5 | 1,26 | 37 | 110 | 68 | 22 |
| Tursko 94 | 7,4 | 0,97 | 28 | 1,4 | 71 | 23 |
| Tursko 105 | 7,4 | 0,63 | 19 | 0,11 | 42 | 22 |

| Studna | Ukazatel |
| --- | --- |
|  | pH | vodivost (mS/cm) | Na (mg/l) | K (mg/l) | Ca (mg/l) | Mg (mg/l) |
| Černuc 112, U Vašíčků | 6,5 | 1,12 | 67 | 3,7 | 83 | 21 |
| Černuc 140, U Kašpárků | 6,9 | 0,65 | 50 | 49 | 50 | 14 |
| Černuc 17, Obecní úřad | 6,6 | 1,63 | 61 | 17 | 128 | 23 |
| Černuc, U Ouválku-Rybník | 6,7 | 2,07 | 176 | 66 | 100 | 23 |
| Černuc 108, U Klímů | 6,3 | 1,91 | 97 | 92 | 107 | 24 |
| Černuc 9, U Hudečků | 6,6 | 2,68 | 101 | 61 | 139 | 23 |
| Černuc 182, U Markantů | 7,1 | 1,63 | 91 | 96 | 93 | 23 |
| Černuc 139, U Hřiště | 7,3 | 1,11 | 45 | 60 | 87 | 22 |
| Miletice, U Rybníka | 7,2 | 1,26 | 62 | 36 | 119 | 23 |
| Miletice 51, U Michalíčků | 7,5 | 1,54 | 53 | 14 | 134 | 23 |
| Miletice 13, U Bubeníčků | 6,6 | 1,29 | 68 | 2,8 | 69 | 23 |
| Čečelice 158 | 7,3 | 0,84 | 30 | 109 | 107 | 10 |
| Čečelice - Hřbitov | 7,4 | 0,59 | 11 | 17 | 80 | 6,2 |
| Čečelice - pole (jih) | 7,1 | 0,67 | 13 | 14 | 68 | 11 |
| Čečelice 41, Obecní úřad | 7,3 | 0,91 | 20 | 30 | 83 | 15 |
| Čečelice 193 | 7,2 | 1,11 | 26 | 31 | 126 | 15 |
| Dřísy 12 | 7,4 | 1,29 | 43 | 22 | 139 | 20 |
| Dřísy 210 | 7,4 | 0,65 | 12 | 10 | 72 | 16 |
| Dřísy 209 | 6,7 | 0,77 | 17 | 1,1 | 80 | 14 |
| Dřísy - hasičárna | 6,3 | 1,19 | 57 | 13 | 119 | 21 |
| Dřísy 288 | 7,3 | 0,70 | 14 | 11 | 91 | 13 |

| Studna | Ukazatel |
| --- | --- |
|  | Mn (mg/l) | Fe (mg/l) | Cu (mg/l) | Zn (mg/l) |
| Hostín u Vojkovic 113 | 0,119 | <0,005 | <0,002 | 0,019 |
| Hostín u Vojkovic - Hřbitov | 0,03 | 0,065 | <0,002 | 0,135 |
| Hostín u Vojkovic, č.p. 94 | 0,007 | 0,008 | <0,002 | 0,149 |
| Hostín u Vojkovic, č.p. 58 | 0,005 | 0,006 | <0,002 | 0,044 |
| Vojkovice, č.p. 47 | 0,694 | <0,005 | <0,002 | 0,011 |
| Vojkovice, č.p. 147 | 0,011 | 0,034 | 0,003 | 0,51 |
| Vojkovice, č.p. 87 | 0,004 | 0,018 | <0,002 | 0,044 |
| Bukol 50 | 0,011 | 0,029 | <0,002 | 0,483 |
| Bukol 27 | 0,007 | 0,039 | <0,002 | 0,184 |
| Bukol 54 | 0,305 | 0,043 | <0,002 | 0,027 |
| Bukol 59 | 0,117 | 0,049 | <0,002 | 5,049 |
| Dřínov 46 | 0,015 | 0,021 | <0,002 | 0,409 |
| Dřínov 127 | 0,006 | 0,017 | <0,002 | 0,006 |
| Dřínov 58 | 0,006 | 0,016 | <0,002 | <0,002 |
| Dřínov 96 | 0,009 | 0,032 | <0,002 | 0,974 |
| Dřínov 55 | 0,012 | 0,011 | <0,002 | 0,275 |
| Libčice nad Vltavou, Hašlerova 188 | 0,012 | 0,065 | <0,002 | 0,033 |
| Libčice nad Vltavou, U Hasičárny | 0,005 | 0,028 | <0,002 | 0,434 |
| Libčice nad Vltavou, Kralupská 5 | 0,011 | 0,046 | <0,002 | 0,389 |
| Libčice nad Vltavou, Hašlerova 10 | 0,232 | 0,046 | <0,002 | 0,159 |
| Libčice nad Vltavou, Chýňovská 147 | 0,007 | 0,023 | 0,015 | 0,299 |
| Libčice nad Vltavou, Kralupská 101 | 0,033 | 0,069 | <0,002 | 0,037 |
| Tursko 33 | 0,005 | 0,019 | 0,003 | 1,151 |
| Tursko 103 | 0,004 | 0,012 | <0,002 | 0,183 |
| Tursko 58 | 0,014 | 0,02 | <0,002 | 0,04 |
| Tursko 94 | 0,008 | 0,019 | <0,002 | 4,311 |
| Tursko 105 | 0 | 0,005 | <0,002 | 0,071 |

| Studna | Ukazatel |
| --- | --- |
|  | Mn (mg/l) | Fe (mg/l) | Cu (mg/l) | Zn (mg/l) |
| Černuc 112, U Vašíčků | 0,018 | 0,042 | <0,002 | 0,296 |
| Černuc 140, U Kašpárků | 0,009 | 0,021 | <0,002 | 0,046 |
| Černuc 17, Obecní úřad | 0,017 | 0,199 | <0,002 | 0,447 |
| Černuc, U Ouválku-Rybník | 0,136 | 0,029 | <0,002 | 0,014 |
| Černuc 108, U Klímů | 0,011 | 0,026 | <0,002 | 0,021 |
| Černuc 9, U Hudečků | 0,013 | 0,02 | <0,002 | 0,314 |
| Černuc 182, U Markantů | 0,051 | 0,035 | <0,002 | 0,308 |
| Černuc 139, U Hřiště | 0,005 | 0,031 | <0,002 | 0,019 |
| Miletice, U Rybníka | 0,01 | 0,057 | <0,002 | 0,153 |
| Miletice 51, U Michalíčků | 0,022 | 0,036 | <0,002 | 0,184 |
| Miletice 13, U Bubeníčků | 0,085 | 0,214 | <0,002 | 0,599 |
| Čečelice 158 | 0,008 | 0,024 | <0,002 | 0,104 |
| Čečelice - Hřbitov | 0,007 | 0,014 | <0,002 | <0,002 |
| Čečelice - pole (jih) | 0,044 | 0,194 | <0,002 | <0,002 |
| Čečelice 41, Obecní úřad | 0,004 | 0,013 | <0,002 | 0,035 |
| Čečelice 193 | 0,006 | 0,015 | <0,002 | <0,002 |
| Dřísy 12 | 0,006 | 0,023 | <0,002 | 0,588 |
| Dřísy 210 | 0,014 | 0,031 | <0,002 | 0,088 |
| Dřísy 209 | 0,008 | 0,033 | <0,002 | 0,129 |
| Dřísy - hasičárna | 0,066 | 0,019 | 0,013 | 1,764 |
| Dřísy 288 | 0,015 | 0,045 | <0,002 | 0,133 |